| # Análise Elementar: Resultados (EDS) |  |
| --- | --- |
| ## Moeda romana (Denário) ## Projeto SciArt ## 2024 |  |

| ### Resultados do Relatório |  |  |
| --- | --- | --- |

| Ponto de Interesse 1: A extremidade da moeda Este é o espetro do método EDS dos resultados obtidos na análise elementar do material da moeda. O elemento principal da moeda é a prata, (Ag), com quantidades muito pequenas de outros elementos, tais como: o cobre (Cu), o zinco (Zn), e quantidades ainda menores de sódio (Na), ferro (Fe), chumbo (Pb), e ouro (au). |  |
| --- | --- |
| Ponto de Interesse 2: O relevo Este é o espetro e a análise elementar que obtemos do método EDS relativamente aos vestígios de cor vermelha encontrados no relevo da moeda. A análise mostra que os elementos como o alumínio, a sílica, e o cálcio são associados a aluminossilicatos e calcários que se encontram habitualmente no solo. O solo pode estar associado a um local de enterro. O bromo detetado é curioso porque não é um componente comum do solo. |  |