| # Análise Elementar: Resultados (EDS) |  |
| --- | --- |
| ## Mercado das Mulheres II ## Projeto SciArt ## 2024 |  |

| ### Resultados do Relatório |  |  |
| --- | --- | --- |

| Ponto de Interesse 2: Fios da tela Este é o espetro do método EDS da camada de cor amarela retirada do Ponto de Interesse 1. Observamos que é constituída, principalmente, por chumbo, antimónio, oxigénio e cálculo. Com base nestes elementos, possíveis pigmentos usados para a camada de cor amarela são o oxyplumboroméite, a rosiaite, o carbonato de cálcio e, possivelmente, a calcite. |  |
| --- | --- |
| Ponto de Interesse 2: Fios da tela Este é o espetro do método EDS da fibra retirada do Ponto de Interesse 2. A análise elementar mostra que é composto por carbono e oxigénio. Estes elementos são características de materiais orgânicos, como é o caso das fibras vegetais. |  |