| # Análise FTIR: Resultados |  |
| --- | --- |
| ## Moeda romana (Denário) ## Projeto SciArt ## 2024 |  |

| ### Resultados do Relatório |  |  |
| --- | --- | --- |

| Ponto de Interesse 1: A extremidade da moeda Este é o espetro do método FTIR do corpo da moeda. O método FTIR não fornece resultados para o metal utilizado. Este método não é adequado para estudar este tipo de material. |  |
| --- | --- |
| Ponto de Interesse 2: O relevo Este é o espetro do método FTIR dos vestígios vermelhos encontrados no relevo da moeda. O método FTIR permite identificar perfeitamente a substância desconhecida como sendo o pigmento chamado púrpura Tíria. A fórmula química da púrpura Tíria é C16H8Br2N2O2, o que explica o bromo detetado da análise elementar. |  |