| # Análise FTIR: Resultados |  |
| --- | --- |
| ## Lamparina de barro ## Projeto SciArt ## 2024 |  |

| ### Resultados do Relatório |  |  |
| --- | --- | --- |

| Ponto de Interesse 1: Corpo da lamparina Este é o espetro do método FTIR do corpo da lamparina. É possível identificar a presença de calcita (CaCO3; responsável pelos grãos brancos) o quartzo (SiO2; que normalmente produz grãos transparentes e muito duros) e a hematita (Fe2O3), que tem uma cor vermelha. |  |
| --- | --- |
| Ponto de Interesse 2: Detritos no rebordo do orifício Este é espetro do método FTIR que mostra os detritos encontrados no rebordo da lamparina. Os detritos são identificados como sendo óleo. |  |