| # Microscópio Eletrónico: Resultados |  |
| --- | --- |
| ## Couce da popa (de madeira) ## Projeto SciArt ## 2024 |  |

| ### Resultados do Relatório |  |  |
| --- | --- | --- |

| Ponto de Interesse 1: Madeira Aqui temos em estudo a seção transversal da amostra da madeira retirada do Ponto de Interesse 1. A imagem SEM mostra a micromorfologia e microestrutura. No interior das grandes ranhuras chamadas de traqueídos, podemos observar formações redondas (como a apontada pela seta) que se designam por covas. Estas são características da madeira de árvores coníferas. | X150 |
| --- | --- |
| Ponto de Interesse 2: Fios de têxtil A imagem SEM das fibras mostra uma forma cilíndrica e uniforme. Comparamos a imagem SEM que retiramos com imagens SEM de vários fios usados em têxteis e observamos que as suas características coincidem com as das fibras de seda. |  |